МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОУ ВПО Томский государственный университет

УТВЕРЖДАЮ

Декан исторического факультета

________________В.П. Зиновьев

«___» _________________2010 г.

МЕТАЛЛ И ВРЕМЯ

(цветная и черная металлургия:

методы и подходы изучения древних технологий)

Рабочая программа

Направление 030600.68 – История

Программа «Археология»

Квалификация (степень) выпускника

Магистр

Форма обучения

очная

Томск - 2010

1. Цели освоения учебной дисциплины

Приобрести разносторонние представления о становлении и этапах развития металлургии, освоить современные методы изучения технологий получения и обработки металла; научится применять полученные знания и практические навыки в профессиональной деятельности.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП магистратуры

Данная дисциплина входит в раздел «М. 2.» профессиональный цикл вариативная (профильная) часть по направлению подготовки 030600.68 – история, магистратура «археология». Курс интегрирован в структуру подготовки магистра и дает возможность расширения конкретных знаний, умений, навыков компетенций приобретенных при изучении предшествующих вузовских циклов «Методологические и методические основы археологических исследований» и «Междисциплинарный дискурс в археологических исследованиях». Дисциплина направлена на освоение и практическое применения методов изучения древних технологий металлургии и металообработки на основе междисциплинарного подхода.

Для успешного освоения цикла необходимым минимумом являются общие знания по физической и исторической географии, четкое представление общеисторических тенденций развития общества. Непременным условием выступает готовность к изучению и использованию понятийного аппарата, методов и подходов наук негуманитарного профиля: минералогии, геологии, металловедения.

Дисциплина позволяет студенту получить углубленные знания и навыки, в пределах предметного поля дисциплины, необходимые для успешной профессиональной деятельности и дальнейшего обучения в аспирантуре.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен

Знать

- основные «вехи» в истории открытия и освоения металлов

- базовые понятия металлургии и металловедения, применяемые в исторических и археологических исследованиях

- технологическую схему сыродутного и «тигельного» металлургического цикла, характеристику его основных этапов

- технологии и приемы металлообработки и тенденции их изменений во времени

- методы естественных наук применяемые при изучении технологий получения и обработки металла.

Уметь

- идентифицировать и характеризовать материальные остатки и свидетельства металлургии и определять их технологическую стадию.

- оценить информационный потенциал и организовать комплексное изучение материальных свидетельств металлургии и металлообработки, в том числе и методами естественных наук

- интерпретировать результаты изучения остатков производства металла и конечного продукта методами естественных наук

Владеть

- навыками и приемами выявления и полевого исследования объектов древнего металлургического и металлообрабатывающего производства

Данная дисциплина соответствует формированию следующих компетенций, предусмотренных ФГОС-3 по направлению ВПО 030600 – История.

А) общекультурные компетенции (ОК)

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);

- способность порождать новые идеи (креативность) (ОК-2);

- способностью к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК-3);

Б) профессиональные компетенции (ПК)

общепрофессиональные:

- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области основ информатики  и элементы естественнонаучного и математического знания (ПК-2)

- способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение (ПК-3);

- способностью применять современные методы и методики исследования (ПК-5);

- способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач (ПК-6);

- способностью к инновационной деятельности; умением ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи (ПК-7);

- способностью к использованию в исследовательской практике современного программного обеспечения (с учетом потребностей соответствующих областей знаний) (ПК-10);

в научно-исследовательской деятельности:

- способностью к анализу и общению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-12);

в культурно-просветительской деятельности:

- способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музей) ПК-23

4. Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов)

| п\п | Раздел дисциплины | семестр | Неделя семестра | Виды учебной работы (в час.) | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В том числе |  |
|  |  |  |  | лекции | Практические занятия | СРС |  |
|  | Введение в дисциплину: лекция-беседа «Металл измеряющий время» | 3 | 1 | 2 |  |  |  |
| 1 | Тема 1: «Колыбель индустриальной цивилизации: от камня к бронзе». | 3 | 2-6 | 6 |  |  | Проектный замысел |
|  | Внеаудиторное занятие: лекция-консультация «Сырьевая база цветной металлургии» |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Проектный семинар: «Моделированию древнего процесса производства цветного металла» |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  | Тема 2: Эпоха «рабочего железа» (working iron) | 3 | 7-11 | 4 |  |  | Лабораторная работа 1 |
|  | Семинар - мозговой штурм «Загадки сыродутного горна» |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Внеаудиторное занятие: лекция-экскурсия «Доступные источники железной руды» (изучения обнажений берега р. Томи в черте Томска, выходы сидерита): |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Лаборатория: «Археологический контекст: возможности реконструкции древних технологий» |  |  |  | 2 | 2 |  |
| 2 | Тема 3: «Междисциплинарный подход в исследовании археометаллургии» | 3 | 12-17 | 4 |  |  | Лабораторная работа |
|  | Лекция-консультация: «Естественные методы в исследовании археометаллургии, ресурсы и возможности оборудования ТГУ» |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Лаборатория: «Использование результатов естественнонаучного анализа в историческом исследовании» |  |  |  | 2 | 2 |  |

Содержание курса

Введение в дисциплину:

Металл, измеряющий время. Хронология цивилизаций и важнейшие события в истории металлургии. «Металлургический порог» в развитии цивилизаций. Металлургия как «надкультурный» феномен. «ab initio» - «с самого начала», современные тенденции в металлургических и металловедческих исследованиях.

Тема 1. Колыбель индустриальной цивилизации: от камня к бронзе.

Истоки рудной металлургии. Закономерности появления и развития металлургии и семь великих металлов древности. Камень, как стержень цивилизации. Открытие теллурических металлов и древнейший способ их обработки давлением. Ювелирное искусство – основа металлургии, роль золота и серебра в становлении горно-металлургического производства. Технологические открытия в производстве керамических изделий, последний шаг к металлургии.

Медь – древнейший рудный метал человечества? Эпоха протометалла. Феномен «точечных взрывов» и загадки «плодородного посумясаца» (Чайоню-тепеси, Ашикли-хёйюк, Невали-чори, Гёбекли-тепе, Чатал-хёйюк). Древние металлургические провинции. Балкано-Карпатская металлургическая провинция (Варненский некрополь, Аи бунар). Металлургическая революция Балкано-Карпатья – стремительный рывок или…. Динамика распространения металлоносных культур эпохи раннего метала.

Полный металлургический цикл производства меди в древности. Месторождения медесодержащих руд: оксиды меди - малахит, азурит; сульфидные руды – халькопирит; хризоколла; бирюза. Древнейшие рудники и способы их разработки. Подготовка шихты. Реконструкция раннего промышленного металлургического агрегата и физико-химическая характеристика процесса. Тигельная плавка. Ямные печи. Рафинирование черновой меди. Изобретение бронзы. Виды бронз. Древнейшие мышьяковые бронзы, и универсализм технологий их производства. Открытие оловянных бронз и их преимущества перед мышьяковыми бронз. Латунь. Тройные сплавы: медь, олово, свинец. Развитие литейных и кузнечных технологий: литой топор как нижняя граница эпохи металлов.

Тема 2. Эпоха «рабочего железа» (working iron)

Происхождение термина «железо».

Знакомство с метеоритным железом и земные минералы железа в древней истории человечества: гётит (гидрогетит, лимонит, бурый железняк), гематит, сидерит, пирит, марказит. Их особенности нахождения в природе. Применение железных руд в качестве флюса цветной металлургии.

Хеттское государство – родина металлургии железа? Ранние металлургические технологии и схема полного цикл производства железа. Физико-химические основы процесса прямого восстановления железа. Подготовительные этапы металлургии: способы добычи руды, подготовка шихты, древесного угля. Методы извлечение железа из руд и применяемые в древности агрегаты: «волчья яма», тигельная плавка. Конструкция агрегатов и технологические схемы. Сыродутная плавка, разнообразие конструкций и единство технологических схем. Схема сыродутного процесса по Плейнеру и Толандеру. Загадки сыродутного горна. Сыродутные металлургические агрегаты: горн (низкий горн), домница, доменная печь. Извлечение и обработка крицы. Шлаки - побочные продукты производства железа, их информационный потенциал. Тенденции в развитии сыродутной технологии древности и особый путь китайского варианта металлургии.

Термохимическая и термомеханическая обработка железа и стали. Рециклинг металлолома. Приемы обработки: кузнечная сварка, цементация, закалка, отпуск, пайка, обточка, полирование. Цвет каления железа как метод диагностики при изготовлении металла. Металлургия высококачественных сталей. Тайна литой стали: вутц, булат, дамасская сталь. Легенды и исторические предания, технологии их получения.

Тема 3. Междисциплинарный подход в исследовании археометаллургии

Возможности интеграции результатов изучения археометаллургии различными методами и перспективы комплексных исследований.

Сведения о производстве железа в этнографических материалах, фольклоре и устной традиции. Средневековые тракты по металлургии.

Полевые методы исследования археометаллургических объектов. Дораскопочные недеструктивные методы разведки и выявления археометалургических объектов. Явление археомагнетизма. Магнитометрическая съемка, физические основы и необходимое оборудование. Возможности измерения напряженности магнитного поля памятника. Выявление «аномалий» модуля магнитной индукции. Метод остаточной намагниченности. Суть, принципы и реальные возможности метода в условиях Западной Сибири. Шкала вековых вариаций магнитного поля земли. Полевая методика и современные ГИС-технологии, карты геостатистического распределения отходов и свидетельств металлургии и их интерпретация.

Естественнонаучные методы в изучении древней технологии металлургии, реконструкция древних технологических схем и поиск месторождений сырья. Изучение вещественного состава образцов: рентгеноструктурный, термический, рентгенофлуоресцентный и эмиссионный спектральный анализ. Определение минеральных фаз, температур и вариаций физико-химических параметров и твердофазных реакций. Определение содержания железа и элементов-примесей в образцах. Определение химического состава руд и шлаков: Количественный химический анализ на окислы. Нейтронно-активационный анализ, плюсы и минусы метода.

Определения структуры и свойств металла с помощью металлографического анализа. Отбор и подготовка образца. Металлографическая терминология описание структур: феррит, перлит, цементит или карбид, сорбит, троостит, мартенсит, чугуны. Исследование макро и микроструктур и измерение микротвердости металла. Методика определения количества содержания углерода и наличия серы.

5. Образовательные технологии

В данном курсе используются неимитационные методы обучения – лекции, а также интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. В рамках занятий лекционного типа предусмотрены встречи с экспертами в области минералогии, специалистом Центра коллективного пользования «Аналитический центр геохимии природных систем» ТГУ» - «лекция вдвоем». Внеаудиторная работа выражается в использовании экспозиции Музея минералогии ТГУ для наглядного знакомства с металлосодержащими минералами и их основными характеристиками, а также экскурсия в Лагерный сад, для знакомства с выходами сидеритовых железных руд в обнажениях террасы р. Томи. При реализации других видов учебной работы используются игровые имитационные методы: мозговой штурм; проектирование. В ходе освоения курса и самостоятельной работы студенты разрабатывают и защищают эксперимент-проект, выполняют две Лабораторные работы, с использованием археологических материалов МАЭС ТГУ и вспомогательного фонда кафедры.

Последовательность организации работы в виде двух блоков, диктуется особенностями используемого материала и целями курса.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Блок 1.

Проектный замысел: разработка и защита эксперимент-проекта, по направлению «возможности реконструкции и моделирования технологического цикла цветной металлургии».

Лабораторная работа 1: Анализ комплекса археологических находок и материалов раскопок (археометаллургические источники фондов МАЭС, вспомогательного фонда кафедры), иллюстрирующих технологическую сторону производства железа. Характеристика отходов и реконструкция конкретных особенностей производственного цикла.

Блок 2.

Лабораторная работа 2:

Сравнение и дополнение результатов Лабораторной работы 1 данными естественнонаучных анализов этого же комплекса археологических материалов. Выявление и анализ проблемных моментов.

Формы итогового контроля: Тестирование.

Контрольные вопросы:

1. Первой бронзой, выплавка которой была широко и практически повсеместно освоена цивилизацией, являлась:

а) оловянная; б) мышьяковая; в) висмутная; г) никелевая

2. Первыми самородными металлами, обработка которых была освоена человеком, являлись:

а) золото и серебро; б) золото и медь; в) золото и железо; г) медь и железо

3. Отличительной особенностью самородного железа является повышенное содержание примесей:

а) никеля и кобальта; б) никеля и углерода; в) кобальта и углерода; г) никеля и марганца

4. «Ступенчатый» характер кривой температурного потенциала цивилизации  обусловлен:

а) использованием новых видов топлива; б) внедрением новых, более совершенных агрегатов; в) постепенным усовершенствованием  конструкции уже известных агрегатов; г) сменой «рабочего материала» цивилизации

5. Укажите металлы, входившие в состав  «семи металлов древности», из следующего перечня:

а) свинец; б) латунь; в) олово; г) никель

6. Приёмы холодной ковки и литья металлов впервые были освоены на:

а) меди; б) серебре; в) золоте; г) электруме

7. Термомеханическая обработка вместо холодной ковки начала широко применятся для изделий из:

а) мышьяковой бронзы; б) оловянной бронзы; в) кричного железа; г) стали

8. Первыми рудными минералами, использовавшимися для выплавки железа, были:

а) лимонит; б) сидерит; в) гётит; г) гематит

9. Отличительной особенностью метеоритного железа является высокое содержание:

а) кобальта; б) хрома; в) никеля; г) меди

10. Для древних изделий из меди характерно присутствие примесей:

а) никеля и кобальта; б) золота и серебра; в) свинца и серебра; г) никеля и мышьяка

11. Преимущества оловянной бронзы перед мышьяковистой, медью и латунью заключаются в:

а) твёрдости; б) коррозионной стойкости; в) дешевизне; г) полируемости

12. Своеобразная внешность металлургов в древних эпосах обусловлена влиянием на организм:

а) свинца; б) мышьяка; в) ртути; г) железа

13. Расцвет хеттского государства приходится на период:

а) конец 3 тыс. до н.э.; б) начало 2 тыс. до н.э.; в) конец 2 тыс. до н.э.; г) середина 2 тыс. до н.э.

14. В немецкий («eisen») и английский   («iron») языки термин «железо» пришло из:

а) кельтского; б) латинского; в) греческого; г) древнегерманского

15. Процесс насыщения поверхностного  слоя железного изделия углеродом для  придания ему повышенной твердости  называется:

а) карбидизацией; б) ферритизацией; в) цементацией; г) карбюризацией

16. Полное красное каление стали, соответствует уровню температур:

а) 800-900 °С; б) 1000-1100 °С; в) 1200-1300 °С; г) 1400-1500 °С

17. Чугун, сталь и ковкое железо отличаются содержанием:

а) углерода; б) кремния; в) марганца; г) фосфора

18. В результате сыродутного процесса получался шлак, главными составляющими которого были:

а) FeO и SiO2; б) CaO и SiO2; в) Fe2O3 и SiO2; г) CaO и Fe2O3

19. Основная роль флюса в металлургии пустой породы руды заключается в:

а) восстановлении металла из оксидов; б) снижении температуры плавления; в) легировании стали; г) связывании атмосферного азота

20. Высокое качество тигельной стали обусловлено:

а) высокой температурой процесса; б) небольшим объёмом тигля; в) длительным контактом крицы со шлаком; г) удалением серы и фосфора

21. Гравий в тигельной плавке применялся для:

а) придания тиглям устойчивости; б) предотвращения доступа в тигель; атмосферного воздуха; в) равномерности прогрева тигля; г) термоизоляции тиглей

22. Прокаливание железной руды перед её  плавкой в горне было необходимо для:

а) просушивания; б) разложения карбонатов; в) окисления; г) азотирования

23. Расположите металлы в хронологическом порядке выполнения ими функции «основного конструкционного металла  цивилизации:

а) сталь; б) чугун; в) бронза; г) ковкое железо

24. До изобретения термоизмерительной  техники контроль термомеханической  обработкой железных и стальных изделий осуществлялся по цвету:

а) раскаленных углей; б) стенок кузнечного горна; в) отходящего из горна газа; г) поверхности металла;

25. В сыродутном горне  крица формировалась в  результате процесса:

а) «склеивания» частиц железа шлаком; б) кристаллизации расплавленного железа; в) слипания частиц железа под давлением лежащей  выше шихты; г) спекания частиц свежевосстановленного железа

26. Переход от «волчьей ямы» к сыродутному горну стал следствием стремления  древних металлургов:

а) к увеличению размеров печи; б) к улучшению условий обслуживания печи; в) к увеличению интенсивности притока воздуха в печь; г) к улучшению условий вытекания шлака из печи

27. Расположите металлы в порядке увеличения распространенности в природе их самородков:

а) медь; б) серебро; в) золото; г) железо

29. Какие минералы железа добывались со  дна болот, озер и рек:

а) железный колчедан; б) гребенчатый колчедан; в) бурый колчедан; г) красный железняк

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

Карабасов Ю.С., Черноусов П.И., Коротченко Н.А., Голубев О.В. Время и металлургия. М.: Издательский дом МИСис. 2009. Кн. 1.  240 с.

Черноусов П.И., Мапельман В.М., Голубев О.В. Металлургия железа в истории цивилизаций. Учебное пособие. М.: Изд-во «Учеба». 2006. 350 с.

Колчин Б.А., Круг О.Ю, Физическое моделирование сыродутного процесса производства железа // Археология и естественные науки. М.: Наука 1965. С. 196-215.

Черных Е.Н. Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур. М.: Рукописные памятники Древней Руси. 2009. 624 с.

Черных Е.Н. Пути и модели развития археометалургии (Старый и Новый Свет) // Российская археология. 2005. № 4. с. 49-60.

Зиняков Н. М. Черная металлургия и кузнечное ремесло Западной Сибири. Кемерово : Изд-во «Кузбассвузиздат», 1997. - 368 с.

Черных Е.Н. Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). М.: Наука. 1989. 320 с.

Зиняков Н.М. Металлографические исследования кузнечной продукции в археологии Западной Сибири // Междисциплинарные исследования в археологии и этнографии Западной Сибири: Материалы Всероссийской научной конференции. Томск: Изд-во Томского университета. 2002. с. 123-148.

б) дополнительная литература

Черных Е.Н. Металл-человек-время. М.: Наука. 1972. с. 208.

Бобров В.В., Кузьминых С.В., Тенейшвили Т.О. Древняя металлургия Среднего Енисея (лугавская культыра). Кемерово: Кузбассвузиздат. 1997. 98 с.

Сунчугашев Я.И. Горное дело и выплавка металлов в Древней Туве. М.: Наука. 1969. 140 с.

Баженов А.И. Бородаев В.Б., Малолетко А.М. Владимировка на Алта – древнейший медный рудник Сибири. Томск: Томский государственный университет. 2002. 120 с.

Сунчугашев Я.И. Древняя металлургия Хакассии. Новосибирск: Наука, 1979. 191 с.

Байков А.А. Прямое получение железа из руд // Собрание трудов. М.; Л.: изд-во АН СССР, 1949 т.2. с. 339-355.

Байков А.А. Физико-химические основы способов прямого получения железа из руд Собрание трудов. М.; Л.: изд-во АН СССР, 1949 т.2. С. 356-380.

Зиняков Н.М. История черной металлургии и кузнечного ремесла Древнего Алтая. Томск: Изд-во Томского университета. 1988. 275 с.

Колчин Черная металлургия и металлообработка в древней Руси // МИА. М.: Изд-во АН СССР, 1953. №32. 260 с.

Струминский М.Я. Кустарный способ добычи руды и выплавки из нее железа якутами // Сборник материалов по этнографии  якутов. Якутск: Гос. изд-во. 1948. с. 49-59.

Коноваленко С.И, Асочакова Е.М., Барсуков Е.В., Зайцева О.В. Вещественный состав шлаков и руд железоделательного производства на территории Шайтанского комплекса средневековых археологических памятников в Приобье // Минералогия и техногенез. Миасс, 2010. С. 196-206.

Гофман И.Н. Физико-химические основы металлургии. М.: Металлургиздат. 1948. 279 с.

Коваленко Л.Н. Химико-минералогические исследование металлургических шлаков поселения Шеломок 1 // 250 лет горного производства на Алтае, Барнаул, 1977, с.19-20.

Малолетко А.М., Мананков А.В., Паскаль Ю.И., Плетнева Л.М. Железоделательное производство в низовье Томи в позднем средневековье // древние горняки и металлурги Сибири. Барнаул, 1983. с.115-139.

Малолетко А. М., Номоконова Г. Г. Применение магниторазведки при археологических исследованиях (городище Шеломок) // 250 лет горного производства на Алтае (тезисы докладов к конференции). – Барнаул : Ротапринт, полиграфическое объединение «полиграфист» управление издательств, полиграфии и книжной торговли крайисполкома, 1977. - С. 16-18.

Малолетко А. М, Плетнева Л. М. Применение магниторазведки при археологических исследованиях // Новые методы в археологии. - Томск: Изд-во Томского ун-та, 1980. - С. 47-53.

Леньков В.Д., Щека С.А. Опыт выявления сырьевой базы чжурчженьской металлургии по данным физико-химических анализов / Советская археология. М. 1982. №1. с. 195-203

Колчин Б.А. Техника обработки металла в древней Руси. М.: Машгиз. 1953. 160 с.

Леньков В.Д. Металлургия и металлообработка у чжурчженей в XII в. Новосибирск: Наука. 1974. 171 с.

Завьялов В.И., Розанова Л.С. Терехова Н.И. История кузнечного ремесла фино-угорских народов Поволжья и Предуралья. К проблеме этнокультурных  взаимодействий. М.: Знак. 2009, 264 с.

Завьялов В.И., Розанова Л.С. Терехова Н.И. Русское кузнечное производство в золотордынский период и эпоху Московского государтсва. М.: Знак. 2007. 280 с.

Элиаде М. Кузнецы и алхимики // Элиаде М. Азиатская алхимия. Сборник эссе. М.: Янус-К. 1998. С. 140-273.

8. Материально техническое обеспечение дисциплины

Оргтехника: компьютер, экран. Авторский комплект компьютерных презентаций. Интерактивная доска.

Комплекс археологических находок, характеризующих металлургическое производство (фонды МАЭС ТГУ; вспомогательный археологический фонд кафедры археологии и исторического краеведения).

Автор:

Барсуков Евгений Владимирович – старший преподаватель кафедры археологии и исторического краеведения

Рецензент:

Зайцева Ольга Викторовна – кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии и исторического краеведения

Программа одобрена на заседании методической комиссии исторического факультета ТГУ

Председатель комиссии, доцент______________В.Ю. Соколов

Протокол №___от____»_____________2010 г.